YTONG ENERGO gr. 24 cm

Mur dwuwarstwowy  *NOWOŚĆ*

Bloczek YTONG ENERGO gr. 24 cm

stosowany jest przede wszystkim do wznoszenia ścian dwuwarstwowych z dociepleniem. Bardzo dobre parametry termoizolacyjności pozwalają na oszczędność materiału izolacyjnego.

YTONG ENERGO gr. 24 cm to także doskonały materiał na ściany wypełniające. Bardzo mały ciężar ścian z bloczków oznacza niskie obciążenie konstrukcji żelbetowej.

Uwaga: Do każdej palety produktów YTONG i SILKA dołączane są etykiety CE, będące potwierdzeniem pochodzenia i właściwości materiału. Prosimy o ich zachowanie.
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004, oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu, wskazuje, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

Alternatywna propozycja technologii wykonania sciany 2-warstwowej z zastosowaniem materiałów YTONG.

YTONG ENERGO gr. 36,5 cm	producent: Xella

Mur jednowarstwowy  *NOWOŚĆ*

Opis produktu

Najcieplejszy materiał budowlany na polskim rynku!
Przeznaczony do budowy murów jednowarstwowych, nie wymaga docieplenia.
YTONG ENERGO, pozwala stawiać ściany o współczynniku przenikania ciepła U=0,25 [W/(m2 x K)].

Uwaga: Do każdej palety produktów YTONG i SILKA dołączane są etykiety CE, będące potwierdzeniem pochodzenia i właściwości materiału. Prosimy o ich zachowanie.
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004, oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu, wskazuje, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

długość: 59,9 cm
gęstość: 350 T/m3
ilość m2 na palecie: 3,81 
ilość m3 na palecie: 1,39 
szerokość: 36,5 cm
ilość sztuk na palecie: 32 
wysokość: 19,9 cm

YTONG ENERGO gr. 48 cm	producent: Xella

Mur jednowarstwowy  *NOWOŚĆ*

Opis produktu

Najcieplejszy materiał budowlany na polskim rynku!
Przeznaczony do budowy murów jednowarstwowych. 
YTONG ENERGO, bez dodatkowego ocieplenia, pozwala stawiać ściany o współczynniku przenikania ciepła U=0,19 [W/(m2 x K)], co oznacza, że znakomicie nadaje się do budowy domów energooszcędnych.

Uwaga: Do każdej palety produktów YTONG i SILKA dołączane są etykiety CE, będące potwierdzeniem pochodzenia i właściwości materiału. Prosimy o ich zachowanie.
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004, oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu, wskazuje, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami

podstawowymi.

długość: 59,9 cm
gęstość: 350 T/m3
ilość m2 na palecie: 2,86 
ilość m3 na palecie: 1,37 
szerokość: 48 cm
ilość sztuk na palecie: 24 
wysokość: 19,9 cm

Dane techniczne

YTONG PP1,5/0,35S+GT 40cm

Mur jednowarstwowy

Opis produktu

Mur jednowarstwowy charakteryzuje się krótkim czasem wykonania.
Tylko w Systemie 20 cm 150 m2 ścian powstaje ponad czterokrotnie szybciej niż przy zastosowaniu innych technologii. Koszt ścian ponosi się jednorazowo, inwestycja nie jest rozciągnięta w czasie, w krótkim terminie zamyka się istotną część budowy – ściany. Równocześnie, wybierając technologię ściany jednowarstwowej, inwestor zabezpiecza się przed zmianami cen materiałów budowlanych (np. wzrostem cen izolacji termicznej).
Bloczki YTONG, charakteryzują się najlepszymi parametrami cieplnymi spośród wszystkich materiałów ściennych, przez co świetnie nadają się do budowania w technologii ścian jednowarstwowych. Ściana jednowarstwowa zewnętrzna z bloczków YTONG gwarantuje komfort cieplny przyszłym mieszkańcom.

Uwaga: Do każdej palety produktów YTONG i SILKA dołączane są etykiety CE, będące potwierdzeniem pochodzenia i właściwości materiału. Prosimy o ich zachowanie.
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004, oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu, wskazuje, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

Dane techniczne

YTONG PP2/0,4 S+GT gr. 30,0 cm

Mur dwuwarstwowy

Opis produktu

Mur dwuwarstwowy
Najpopularniejszym obecnie rozwiązaniem ściany zewnętrznej jest mur dwuwarstwowy ocieplony bezspoinowym systemem ociepleń. Zbudowany jest on z warstwy konstrukcyjnej oraz warstwy izolacji termicznej.
Ściany dwuwarstwowe najczęściej ociepla się jedną z metod bezspoinowego systemu ociepleń. Przy takim systemie należy zwrócić uwagę na parametry przenikania pary wodnej przez ścianę. Najlepszą izolację muru stanowi warstwa izolacyjna z materiału o małym oporze dyfuzyjnym (np. wełna mineralna), który nie ograniczy swobodnego przepływu pary wodnej przez ścianę. Aby dla całej ściany uzyskać pożądany współczynnik przenikalności cieplnej należy dobrać odpowiednią grubość izolacji termicznej.
Podstawowym minusem budowy w technologii muru dwuwarstwowego jest długi czas wykonania. Mur taki ze wszystkimi warstwami izolacji termicznej (warstwy zbrojące, warstwy wyrównawcze, tynki) w średniej wielkości domu jednorodzinnym wykonuje się około 2 miesięcy.

Uwaga: Do każdej palety produktów YTONG i SILKA dołączane są etykiety CE, będące potwierdzeniem pochodzenia i właściwości materiału. Prosimy o ich zachowanie.
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004, oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu, wskazuje, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

Dane techniczne

długość: 59,9 cm
gęstość: 0,4 T/m3
ilość m2 na palecie: 4,76804 
ilość m3 na palecie: 1,430412 
szerokość: 30 cm
ilość sztuk na palecie: 40 
wysokość: 19,9 cm

Mur dwuwarstwowy przykłady

YTONG PP2/0,4 S+GT gr. 36,5 cm

Mur jednowarstwowy, mur dwuwarstwowy

Opis produktu

Mur jednowarstwowy
Mur jednowarstwowy charakteryzuje się krótkim czasem wykonania.
Tylko w Systemie 20 cm 150 m2 ścian powstaje ponad czterokrotnie szybciej niż przy zastosowaniu innych technologii. Koszt ścian ponosi się jednorazowo, inwestycja nie jest rozciągnięta w czasie, w krótkim terminie zamyka się istotną część budowy – ściany. Równocześnie, wybierając technologię ściany jednowarstwowej, inwestor zabezpiecza się przed zmianami cen materiałów budowlanych (np. wzrostem cen izolacji termicznej).
Bloczki YTONG, charakteryzują się najlepszymi parametrami cieplnymi spośród wszystkich materiałów ściennych, przez co świetnie nadają się do budowania w technologii ścian jednowarstwowych. Ściana jednowarstwowa zewnętrzna z bloczków YTONG gwarantuje komfort cieplny przyszłym mieszkańcom.

Mur dwuwarstwowy
Najpopularniejszym obecnie rozwiązaniem ściany zewnętrznej jest mur dwuwarstwowy ocieplony bezspoinowym systemem ociepleń. Zbudowany jest on z warstwy konstrukcyjnej oraz warstwy izolacji termicznej.
Ściany dwuwarstwowe najczęściej ociepla się jedną z metod bezspoinowego systemu ociepleń. Przy takim systemie należy zwrócić uwagę na parametry przenikania pary wodnej przez ścianę. Najlepszą izolację muru stanowi warstwa izolacyjna z materiału o małym oporze dyfuzyjnym (np. wełna mineralna), który nie ograniczy swobodnego przepływu pary wodnej przez ścianę. Aby dla całej ściany uzyskać pożądany współczynnik przenikalności cieplnej należy dobrać odpowiednią grubość izolacji termicznej.
Podstawowym minusem budowy w technologii muru dwuwarstwowego jest długi czas wykonania. Mur taki ze wszystkimi warstwami izolacji termicznej (warstwy zbrojące, warstwy wyrównawcze, tynki) w średniej wielkości domu jednorodzinnym wykonuje się około 2 miesięcy.

Uwaga: Do każdej palety produktów YTONG i SILKA dołączane są etykiety CE, będące potwierdzeniem pochodzenia i właściwości materiału. Prosimy o ich zachowanie.
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004, oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu, wskazuje, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

długość: 59,9 cm
gęstość: 0,4 T/m3
ilość m2 na palecie: 3,814432 
ilość m3 na palecie: 1,39226768 
szerokość: 36,5 cm
ilość sztuk na palecie: 32 
wysokość: 19,9 cm

Mur jednowarstwowy - przykłady

Mur dwuwarstwowy – przykłady

YTONG PP2/0,4 S+GT gr. 40,0 cm

Mur jednowarstwowy, mur dwuwarstwowy

Opis produktu

Mur jednowarstwowy
Mur jednowarstwowy charakteryzuje się krótkim czasem wykonania.
Tylko w Systemie 20 cm 150 m2 ścian powstaje ponad czterokrotnie szybciej niż przy zastosowaniu innych technologii. Koszt ścian ponosi się jednorazowo, inwestycja nie jest rozciągnięta w czasie, w krótkim terminie zamyka się istotną część budowy – ściany. Równocześnie, wybierając technologię ściany jednowarstwowej, inwestor zabezpiecza się przed zmianami cen materiałów budowlanych (np. wzrostem cen izolacji termicznej).
Bloczki YTONG, charakteryzują się najlepszymi parametrami cieplnymi spośród wszystkich materiałów ściennych, przez co świetnie nadają się do budowania w technologii ścian jednowarstwowych. Ściana jednowarstwowa zewnętrzna z bloczków YTONG gwarantuje komfort cieplny przyszłym mieszkańcom.

Mur dwuwarstwowy
Najpopularniejszym obecnie rozwiązaniem ściany zewnętrznej jest mur dwuwarstwowy ocieplony bezspoinowym systemem ociepleń. Zbudowany jest on z warstwy konstrukcyjnej oraz warstwy izolacji termicznej.
Ściany dwuwarstwowe najczęściej ociepla się jedną z metod bezspoinowego systemu ociepleń. Przy takim systemie należy zwrócić uwagę na parametry przenikania pary wodnej przez ścianę. Najlepszą izolację muru stanowi warstwa izolacyjna z materiału o małym oporze dyfuzyjnym (np. wełna mineralna), który nie ograniczy swobodnego przepływu pary wodnej przez ścianę. Aby dla całej ściany uzyskać pożądany współczynnik przenikalności cieplnej należy dobrać odpowiednią grubość izolacji termicznej.
Podstawowym minusem budowy w technologii muru dwuwarstwowego jest długi czas wykonania. Mur taki ze wszystkimi warstwami izolacji termicznej (warstwy zbrojące, warstwy wyrównawcze, tynki) w średniej wielkości domu jednorodzinnym wykonuje się około 2 miesięcy.

Uwaga: Do każdej palety produktów YTONG i SILKA dołączane są etykiety CE, będące potwierdzeniem pochodzenia i właściwości materiału. Prosimy o ich zachowanie.
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004, oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu, wskazuje, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

długość: 59,9 cm
gęstość: 0,4 T/m3
ilość m2 na palecie: 3,814432 
ilość m3 na palecie: 1,5257728 
szerokość: 40 cm
ilość sztuk na palecie: 32 
wysokość: 19,9 cm

Przykłady rozwiązań patrz bloczek PP2/04S+GT 36,5

YTONG PP4/0,6 S gr. 20,0 cm

Mur dwuwarstwowy

Opis produktu

Mur dwuwarstwowy
Najpopularniejszym obecnie rozwiązaniem ściany zewnętrznej jest mur dwuwarstwowy ocieplony bezspoinowym systemem ociepleń. Zbudowany jest on z warstwy konstrukcyjnej oraz warstwy izolacji termicznej.
Ściany dwuwarstwowe najczęściej ociepla się jedną z metod bezspoinowego systemu ociepleń. Przy takim systemie należy zwrócić uwagę na parametry przenikania pary wodnej przez ścianę. Najlepszą izolację muru stanowi warstwa izolacyjna z materiału o małym oporze dyfuzyjnym (np. wełna mineralna), który nie ograniczy swobodnego przepływu pary wodnej przez ścianę. Aby dla całej ściany uzyskać pożądany współczynnik przenikalności cieplnej należy dobrać odpowiednią grubość izolacji termicznej.
Podstawowym minusem budowy w technologii muru dwuwarstwowego jest długi czas wykonania. Mur taki ze wszystkimi warstwami izolacji termicznej (warstwy zbrojące, warstwy wyrównawcze, tynki) w średniej wielkości domu jednorodzinnym wykonuje się około 2 miesięcy.

Ściany wewnętrzne nośne
Wewnętrzne ściany nośne oprócz funkcji konstrukcyjnej pełnią często rolę przegród wydzielających poszczególne pomieszczenia. Oddzielają również sąsiadujące mieszkania (ściany międzymieszkaniowe) czy budynki. Dlatego w przypadku takich ścian niezwykle istotne są właściwości izolacji akustycznej oraz odporności ogniowej.

Uwaga: Do każdej palety produktów YTONG i SILKA dołączane są etykiety CE, będące potwierdzeniem pochodzenia i właściwości materiału. Prosimy o ich zachowanie.
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004, oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu, wskazuje, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

długość: 59,9 cm
gęstość: 0,6 T/m3
ilość m2 na palecie: 6,675256 
ilość m3 na palecie: 1,3350512 
szerokość: 20 cm
ilość sztuk na palecie: 56 
wysokość: 19,9 cm

YF-130/11,5

Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF

Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF
Wykonany ze zbrojonego betonu komórkowego. Wysokość 12,4 cm. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 250 cm.
W zależności od grubości muru elementy układane są jako pojedyncze, podwójne lub potrójne. Aby uzyskać nadproże zespolone, elementy należy nadmurować warstwą bloczków z wypełnionymi spoinami pionowymi.

długość: 130 cm
gęstość: 0,6 T/m3
ilość m2 na palecie: 0,1612 
ilość m3 na palecie: 0,018538 
szerokość: 11,5 cm
ilość sztuk na palecie: 1 
wysokość: 12,4 cm

YF-130/17,5

Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF

Dół formularza

Opis produktu

Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF
Wykonany ze zbrojonego betonu komórkowego. Wysokość 12,4 cm. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 250 cm.
W zależności od grubości muru elementy układane są jako pojedyncze, podwójne lub potrójne. Aby uzyskać nadproże zespolone, elementy należy nadmurować warstwą bloczków z wypełnionymi spoinami pionowymi.

długość: 130 cm
gęstość: 0,6 T/m3
ilość m2 na palecie: 0,1612 
ilość m3 na palecie: 0,02821 
szerokość: 17,5 cm
ilość sztuk na palecie: 1 
wysokość: 12,4 cm