PRODUKCJA HANDEL TRANSPORT 						Lublin 01.06.2011 r.

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

TOMASZ GRABOWSKI

ul. CHROBREGO 10/24

20-611 LUBLIN

tel. 081 503 12 37

tel .kom. 505 040 723

Oferta sprzedaży

Oferujemy Państwu nasze wyroby:

- Cegła pełna ceramiczna:

Klasa: 15 PN-EN 771-: 2006

Wymiary: 250x120x65

Masa: ok. 3,15 kg

Wytrzymałość na ściskanie: 15N/mm2 (powierzchni kładzenia)

Zużycie materiału przy grubości muru 12 cm – 50 szt./m2

Cegła paletowana po 378 i 395 sztuk. Waga 1,2 tony

Cegła posiada atest.

Cena netto 0,53 zł/szt. Transport, rozładunek HDS

- Cegła dziurawka:

Klasa: 5 zgodne z PN-EN 771-: 2006

Wymiary: 250x120x65

Masa: ok. 2,15 kg

Wytrzymałość na ściskanie: 5 N/mm2 (powierzchni kładzenia)

Zużycie materiału przy grubości muru 6,5 cm -33 szt./m2

Cegła paletowana po 504 sztuk. Waga 1,2 tony

Cegła posiada atest

Cena netto 0,53 zł/szt. Transport rozładunek HDS

- Cegła budowlana K3 M:

Klasa: 15 zgodne z PN-EN 771-: 2006

Wymiary: 250x120x220

Masa: ok. 7,0 kg

Wytrzymałość na ściskanie: 5 N/mm2 (powierzchni kładzenia)

Zużycie materiału przy grubości muru 12 cm 16 szt./m2

Cegła paletowana po 160 sztuk. Waga 1,2 tony

Cegła posiada atest

Cena netto 1,20 zł/szt. Transport, rozładunek HDS

- Pustak ścienny modularny (U-220) M:

Klasa: 15 zgodne z PN-EN 771-: 2006

Wymiary: 250x188x220

Masa: ok. 9,98 kg

Wytrzymałość na ściskanie: 5N/mm2 (powierzchni kładzenia)

Cegła paletowana, paleta mała 90 szt (waga 750 kg), paleta duża 125 szt (waga 1,2 ton)

Cegła posiada atest

Cena netto 1,40 zł/szt. Transport, rozładunek HDS