Natryskowa pianka poliuretanowa

## Piana PUR lub PU, jest wysokiej klasy polimerem, który powstaje poprzez połączenie dwóch składników – poliolu i izocyjanianu. Ze względu na wysokie parametry, pianka PUR znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie i przemyśle. Jest to doskonały materiał do wykonywania powłok termo i hydroizolacyjnych.

Nieograniczone zastosowanie

Powłoki zabezpieczające mogą być stosowane zarówno wewnątrz budynków, jak i do ochrony konstrukcji zewnętrznych. Aplikacja pianką PUR to nie tylko doskonała izolacja w zakresie budownictwa mieszkaniowego, ale także doskonałe rozwiązanie dla wielu innych branż. W ogrodnictwie i hodowli poliuretan stosowany jest do uszczelniania i ocieplania hal magazynowych. Zastosowanie pianki PUR gwarantuje doskonałą termoizolację obiektów hodowlanych.

## Zalety

- kilkunastokrotnie wyższy opór cieplny niż: styropian, wełna mineralna, korek, płyta pilśniowa, drewno, gazobeton czy cegła.

- piana nie nasiąka i nie jest higroskopijna (podatna na wilgoć) tak jak wełna mineralna.

- nie wymaga dodatkowych akcesoriów do montażu.

- nie obwiesza się z upływem czasu.

- odporność na ekstremalne warunki zewnętrzne (od -50°C do +110°C).

- nie utlenia się w podwyższonej temperaturze i nie jest łatwopalna jak styropian.

- nie posiada szczelin na łączeniach co znacznie zwiększa parametry izolacyjne.

- jest przyjazna środowisku.

- możliwość aplikacji na niemal każdym podłożu.

- trwała i bezzapachowa, odporna na bakterie i grzyby.

- tłumi odgłosy czynników atmosferycznych.

- Piana o zamkniętych komórkach

Piana Purionova® - jest jednym z najbardziej efektywnych materiałów izolacyjnych dostępnych na rynku i cechuje się najmniejszym współczynnikiem przenikania ciepła, co powoduje, iż przewyższa inne materiały służące do izolacji. Pianka o zamkniętych komórkach zawiera pęcherzyki gazu w swojej strukturze, dzięki, którym możliwe jest uzyskanie odpowiednich właściwości izolacyjnych materiału.
Dodatkowo, zamknięto-komórkowa piana poliuretanowa jest barierą dla powietrza i wody. Najpopularniejsza gęstością zamknięto-komórkowej piany poliuretanowej jest przedział od 35 do 60kg/m3. Wieloletnie badania wykazały, że piana PUR daje najlepsze parametry izolacji a także wytrzymałości materiału izolacyjnego w budynkach.

System o średniej gęstości około 35 kg/m3 - system stosowany do termo-izolowania ścian oraz pokryć dachowych od wewnątrz, posadzek betonowych. Wysokie parametry izolacyjne i izolacje przeciw-skropleniowe. System zawiera ponad 90% komórek zamkniętych, nasiąkliwość wodą do 5%.

Zalecana grubość warstwy izolującej:  			Poddasze – 5-8cm

System o twardej gęstości około 55 kg/m3 - system stosowany do termo-izolowania wylewek betonowych (w zamian styropianu) oraz dachów płaskich od zewnątrz. Wysokie parametry izolacyjne i izolacje przeciw-skropleniowe. System zawiera ponad 90% komórek zamkniętych, nasiąkliwość wodą do 5%.

Zalecana grubość warstwy izolującej:  			Podłoga – 5-7cm

Dach – 5-7cm

- Piana otwartokomórkowa

Piana Purinova® o otwartych komórkach jest  dostępna w gęstościach od 6 do 25 kg / m ³. Niższe gęstości wymagają mniej materiału dzięki czemu są bardziej wydajne i przez to ekonomiczne. Mimo, że współczynnik izolacji jest nieco mniejszy niż w pianach zamknięto-komórkowych to piany te nadal zapewniają doskonałe właściwości termoizolacyjne i są barierą powietrzną. Piana otwarto-komórkowa cechuje się lepszą przepuszczalnością wody, a także pozwala na kontrolowanie dyfuzji pary wodnej. Jest świetną barierą dźwiękową, posiadającą doskonałe parametry w zakresie słyszalnych częstotliwości, zdecydowanie przewyższające inne konkurencyjne materiały izolujące.

System o małej gęstości około 12kg/m3 – system stosowany do izolowania budynków od wewnątrz – ocieplenie i wyciszenie poddaszy, strychów, ścian i stropów drewnianych, a także domków w systemie szkieletowym/kanadyjskim

Zalecana grubość warstwy izolującej:  				Poddasze – 15-20cm

Przykładowe zastosowania

Porównanie technologii

Piankę PUR rozprowadzamy metodą natryskową, przy wykorzystaniu, wysokociśnieniowych agregatów najnowszej generacji firmy Graco®. Proces aplikacji przebiega nieporównywalnie szybciej niż w przypadku stosowania jakichkolwiek innych izolacji i polega na równomiernym natrysku piany na podłoże. W ciągu kilku sekund piana rośnie i usztywnia się, tworząc monolityczną warstwę zabezpieczającą.

Będąc wyposażeni w najlepszy mobilny sprzęt do aplikacji piany firmy Graco® jesteśmy w stanie wykonać aplikację nawet w bardzo trudno dostępnych miejscach 
( np. kamienice w centrum miast), oraz ciężkich warunkach pracy z należytą precyzją i dokładnością.

| MATERIAŁ: Piana PUR | Cena brutto (VAT 8%) za 1 m2 / 1cm |
| --- | --- |
| Otwartokomórkowa lekka (gęstość 12kg/m3) | 4,50 zł |
| Zamkniętokomórkowa średnia (gęstość 35 kg/m3) | 8,50 zł |
| Zamkniętokomórkowa twarda (gęstość 55 kg/ m3) | 10,90 zł |

Cennik usług:

Świadczymy usługi na terenie całej Polski.

W odległości powyżej 80 km od Krakowa naliczamy 1,30zł za 1 km.

Izolujemy:

- poddasza użytkowe, strychy metodą wewnętrznego natrysku,

- podłoże pod ogrzewanie podłogowe,

- fundamenty,

- stropy i podłogi

- budynki wybudowane metodą szkieletową, domki kanadyjskie,

- inne konstrukcje o nieregularnych kształtach.

Chcesz wiedzieć więcej?

Już dziś skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Łukasz Wojna tel. 784 422 350

Witold Cimachowicz tel. 784 422 105

biuro tel. 12 655 22 62, 694 300 750.